天津市清洗剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2桶（每桶不少于2升），1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 溶剂类型 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基型/半水基型（包括低VOC含量）清洗剂 | 挥发性有机化合物（voc） | GB 38508-2020 |
| 2 |  | 卤代烃总和：二氯甲烷，三氯甲烷，三氯乙烯，四氯乙烯 | GB/T 23992-2009 |  |
| 3 |  | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |  |
| 4 |  | 苯+甲苯＋乙苯＋二甲苯 总和 | GB/T 23990-2009 B法 |  |
| 5 | 有机溶剂清洗剂 | 挥发性有机化合物（voc） | GB 38508-2020 |  |
| 6 |  | 卤代烃总和：二氯甲烷，三氯甲烷，三氯乙烯，四氯乙烯 | GB/T 23992-2009 |  |
| 7 |  | 苯+甲苯＋乙苯＋二甲苯 总和 | GB/T 23990-2009 A法 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38508-2020 6.3.3《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》挥发性有机化合物

GB 38508-2020 6.3.4《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》甲醛

GB 38508-2020 6.3.6《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和

GB 38508-2020 6.3.5《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和

GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》甲醛

GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》氯代烃

GB/T23990-2009《涂料中苯甲苯乙苯二甲苯含量测定气相色谱法》苯、甲苯、乙苯、二甲苯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《天津市市场监督管理委员会关于发布47种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《天津市清洗剂产品质量监督抽查实施细则》。