重庆市婴幼儿床垫产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

表1棕纤维弹性床垫（GB/T 26706—2011）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料及复合面料物理性能—耐摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |
| 2 | 芯料物理性能 | 含水率 | GB/T 26706—2011 |
|  |  | 压缩永久变形率 | GB/T 26706—2011 |
| 3 | 安全卫生要求 |  | GB/T 26706—2011 |
| 4 | 耐久性要求 |  | GB/T 26706—2011 |
| 5 | 阻燃性能 |  | GB 17927—2024 |
| 6 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584—2024 |
| 7 |  | 苯 | GB 18584—2024 |
| 8 |  | 甲苯 | GB 18584—2024 |
| 9 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584—2024 |
| 10 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584—2024 |
| 11 |  | 可分解芳香胺染料 | GB 18584—2024 |
| 注：安全卫生要求的检验项目为GB/T 26706—2011中序号31、33~37。 |  |  |  |

表2 棕纤维弹性床垫（GB/T 26706—2025）

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 性能 | 复合面料（表3—序号5、10、11、12、13、14） |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 2 |  | 缝边（表3—序号18～21） |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 3 |  | 拉链（表3—序号22～24） |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 4 | 卫生 安全 性能 | 霉变 |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 5 |  | 害虫及其污染物 |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 6 |  | 废旧制品 |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 7 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质 |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 8 |  | 杂物（表3—序号31） |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 9 |  | 异味 |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 10 |  | 甲醛释放量 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 18584—2024 |
| 11 |  | 苯释放量 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 18584—2024 |
| 12 |  | 甲苯释放量 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 18584—2024 |
| 13 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 18584—2024 |
| 14 |  | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放量 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 18584—2024 |
| 15 |  | 可分解芳香胺染料 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 18584—2024 |
| 16 |  | 阻燃性 |  |  |  | GB/T 26706—2025 GB 17927-2024 |
| 17 | 理化 性能 | 复合 面料 | 面料 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 26706—2025 |
| 18 |  |  |  |  | 耐磨损 | GB/T 26706—2025 |
| 19 |  | 芯料 | 棕纤维弹性材料含水率 |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 20 |  | 铺垫料 | 软质泡沫塑料垫 |  | 慢回弹软质泡沫塑料拉伸强度 | GB/T 26706—2025 |
| 21 |  |  |  |  | 其他拉伸强度 | GB/T 26706—2025 |
| 22 |  |  | 乳胶（乳胶棉）垫 |  | 压陷硬度指数 | GB/T 26706—2025 |
| 23 |  | 经编间隔织物 |  | 密度 |  | GB/T 26706—2025 |
| 24 |  |  |  | pH |  | GB/T 26706—2025 |
| 25 | 耐久性 | 垫面（睡眠区域中心） |  |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 26 |  | 边部 |  |  |  | GB/T 26706—2025 |

表3 婴幼儿床垫（QB/T 5590-2021）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕纤维弹性材料 | 含水率 | GB/T 26706 |
| 2 | 乳胶 | 压陷硬度指数 | GB/T 10807-2006 |
|  |  | 干热老化后压陷硬度变化率 | GB/T 10807-2006 GB/T 9640 |
| 3 | 结构安全 |  | QB/T 5590-2021 GB 6675.2-2014 |
| 4 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584—2024 |
| 5 |  | 苯 | GB 18584—2024 |
| 6 |  | 甲苯 | GB 18584—2024 |
| 7 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584—2024 |
| 8 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584—2024 |
| 9 |  | 可分解芳香胺染料 | GB 18584—2024 |
| 注：结构安全的检验项目为QB/T 5590-2021中序号31至37。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17927—2024 家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584—2024 家具中有害物质限量

GB/T 26706—2011 软体家具 棕纤维弹性床垫

GB/T 26706—2025 软体家具 棕纤维弹性床垫

QB/T 5590-2021 婴幼儿床垫

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。