贵州省食品接触用塑料容器、工具等产品

质量监督抽查实施细则

（2026年版）

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

## 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

## 表1   抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 5个（配同样数量的盖） | 5个（配同样数量的盖） |
| 2 | 瓶坯 | 20个 | 20个 |
| 3 | PET食品瓶 | V＜200 ml，20个； V≥200 ml，10个 | V＜200 ml，20个； V≥200 ml，10个 |
| 4 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 40个 | 20个 |
| 4 | PC饮用水罐密封盖 | 20个 | 20个 |
| 5 | 塑料瓶盖 | 50个 | 50个 |
| 6 | 其他食品接触用塑料容器、工具制品 | 面积不少于0.5m2 | 面积不少于0.5m2 |

## 2 检验依据

表2    聚碳酸酯（PC）饮用水罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 特定迁移总量 双酚A | GB 31604.10—2016 |
| 7 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7—2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表3 瓶坯、PET食瓶、聚酯（PET）无汽饮料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 31604.21—2025 |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） | GB 31604.44—2016 |
| 9 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7—2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表4 其他食品接触用塑料制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| 7 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.31—2025 |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21—2025 |
| 9 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 10 | 1,3—丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12—2016 |
| 11 | 苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质) | GB 31604.16—2016 |
| 12 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30—2025 |
| 13 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7—2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表5   生产领域食品用塑料包装工具等制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| 7 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.31—2025 |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21—2025 |
| 9 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 10 | 1,3—丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12—2016 |
| 11 | 苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质) | GB 31604.16—2016 |
| 12 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30—2025 |
| 13 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 14 | 密封试验 | BB/T 0013-2011 |
| 15 | 跌落强度 | BB/T 0013-2011 |
| 16 | 耐压缩强度 | BB/T 0013-2011 |
| 17 | 密封性能 | QB/T 2818-2006 |
| 18 | 跌落性能 | QB/T 2818-2006 |
| 19 | 应力开裂 | QB/T 2818-2006 |
| 20 | 密封性能 | QB/T 4049-2010 |
| 21 | 跌落性能 | QB/T 4049-2010 |
| 22 | 耐低温性能 | QB/T 4049-2010 |
| 23 | 耐热性能 | QB/T 4049-2010 |
| 24 | 稳定性 | QB/T 4049-2010 |
| 25 | 使用性能 | QB/T 4049-2010 |
| 26 | 耐酸碱性 | GB/T 32094-2015 |
| 27 | 耐污染性 | GB/T 32094-2015 |
| 28 | 耐洗涤剂性能 | GB/T 32094-2015 |
| 29 | 耐温性 | GB/T 32094-2015 |
| 30 | 密闭性 | GB/T 32094-2015 |
| 31 | 真空保鲜盒的真空度 | GB/T 32094-2015 |
| 32 | 真空保鲜盒真空度的保持时间 | GB/T 32094-2015 |
| 33 | 盒盖开合性能 | GB/T 32094-2015 |
| 34 | 密封性能 | GB/T 17876-2010 |
| 35 | 热稳定性能 | GB/T 17876-2010 |
| 36 | 跌落性能 | GB/T 17876-2010 |
| 37 | 耐冲击性能 | GB/T 17876-2010 |
| 38 | 开启扭矩性能 | GB/T 17876-2010 |
| 39 | 防盗环（条）物理性能 | GB/T 17876-2010 |
| 40 | 溢脂性能 | GB/T 17876-2010 |
| 41 | 安全开启性能 | GB/T 17876-2010 |
| 42 | 耐低温性能 | BB/T 0048-2017 |
| 43 | 耐高温性能 | BB/T 0048-2017 |
| 44 | 密封性能 | BB/T 0048-2017 |
| 45 | 开启性能 | BB/T 0048-2017 |
| 46 | 流出性能 | BB/T 0048-2017 |
| 47 | 防逆灌性能 | BB/T 0048-2017 |
| 48 | 乙醛 | BB/T 0060-2012 |
| 注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7—2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 3.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 4.14~16项仅适用于软塑折叠包装容器；17~19项仅适用于聚烯烃注塑包装桶；20~25项仅适用于塑料饮水口杯；31~41仅适用于塑料防盗瓶盖；42~47仅适用于组合式防伪瓶盖；48项仅适用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯。 |  |  |

注：表1~表4适用于在流通领域抽检的样品，表5适用于在生产领域抽检的样品。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

BB/T 0060—2012包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

BB/T 0060—2025包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

GB/T 17876—2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

GB/T 15267—1994食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 41000—2021 聚碳酸酯（PC）饮用水罐质量通则

GB/T 41167—2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

BB/T 0048—2017 组合式防伪瓶盖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2025年焦炭等72种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《贵州省食品接触用塑料容器、工具产品质量监督抽查实施细则（2025版）》。