贵州省地板产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取1-2包 (当不能满足抽样数量时可适当增加包数，但不得超过检验、备用样的合理需要)。浸渍纸层压木质地板初检抽样数不少于2m²、且不少于6片，复验抽样数不少于1m²、且不少于6片，备样数量不少于2m²、且不少于6片。实木复合地板初检抽样数不少于2m²、且不少于2片，复验抽样数不少于1m²、且不少于4片，备样数量不少于2m²、且不少于4片。实木地板初检抽样数总长度不少于900mm、且不少于3片，复验抽样数总长度不少于1800mm、且不少于6片，备样数量总长度不少于1800mm、且不少于6片。

2 检验依据

表1浸渍纸层压木质地板、仿古浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102—2020 LY/T 1859—2020 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102—2020 LY/T 1859—2020 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 18102—2020 LY/T 1859—2020 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 18102—2020 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102—2020 LY/T 1859—2020 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T 18102—2020 LY/T 1859—2020 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |

表2实木复合地板、浸渍纸层压实木复合地板、仿古实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18103-2022 GB/T 24507-2020 LY/T 1859—2020 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 GB/T 24507-2020 LY/T 1859—2020 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 GB/T 24507-2020 LY/T 1859—2020 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 18103-2022 GB/T 24507-2020 LY/T 1859—2020 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 24507-2020 |
| 6 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2022 LY/T 1859—2020 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2022 GB/T 24507-2020 LY/T 1859—2020 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |

表3实木地板、仿古实木地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | LY/T 1859—2020 GB/T 15036.2—2018 |
| 2 | 漆膜附着力 | LY/T 1859—2020 GB/T 15036.2—2018 |
| 3 | 漆膜硬度 | LY/T 1859—2020 GB/T 15036.2—2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15036.2—2018 实木地板 第2部分：检验方法

GB/T 18102—2020 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103—2022 实木复合地板

GB 18580—2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 24507—2020 浸渍纸层压实木复合地板

GB/T 39600—2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

LY/T 1859—2020 仿古木质地板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布贵州省2025年版安抚奶嘴等186种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《贵州省地板产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。