贵州省油漆、涂料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

所抽的2份样品，一份为检验用样品，一份为备用样品（具体抽样数量见表1）。

如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

表1抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 油漆涂料（双组份） | 主剂：2kg/份 固化剂：按比例抽取适量样品 稀释剂：按比例抽取适量样品（需要时） |
| 油漆涂料（单组分） | 主剂：2kg/份 稀释剂：按比例抽取适量样品（需要时） |
| 稀释剂 | 不少于500ml/份 |
| 建筑涂料 | 3kg/份 |

2 检验依据

2.1  醇酸树脂涂料

表2醇酸树脂涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T 1728—1979 GB/T 1728—2020 |
| 2 | 细度 | GB/T 1724—1979 GB/T 1724—2019 |
| 3 | 回粘性 | GB/T 1762—1980 |
| 4 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 5 | 光泽 | GB/T 9754—2007 |
| 6 | 柔韧性（弯曲试验、弯曲性） | GB/T 1731—1993 GB/T 1731—2020 GB/T 6742—2007 GB/T25251-2010 5.19 |
| 7 | 附着力（划格试验） | GB/T 9286—1998 GB/T 9286—2021 GB/T25251-2010 5.20 |
| 8 | 硬度 | GB/T 1730—2007 GB/T 6739—2006 GB/T 6739—2022 |
| 9 | 耐水性 | GB/T 1733—1993 GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.1—2021 |
| 10 | 不挥发物含量（固体含量） | GB/T 1725—2007 |
| 11 | 耐盐水性（耐盐水） | GB/T 9274—1988 GB/T25251-2010 5.25 |
| 12 | 耐酸性 | GB/T 9274—1988 GB/T25251-2010 5.26 |
| 13 | 耐挥发油性 | GB/T 9274—1988 GB/T25251-2010 5.24 |
| 14 | 耐盐雾 | GB/T 1771—2007 |
| 15 | 耐干热性 | GB/T 4893.3—2020 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T9274-1988 GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.1—2021 |
| 17 | 遮盖力 | GB/T 1726—1979 GB/T 23981.2—2023 |
| 18 | 闪点 | GB/T 5208—2008 |
| 19 | 光泽（600） | GB/T 9754-2025 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.2聚氨酯漆

表3聚氨酯漆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T1728—1979 GB/T 1728—2020 |
| 2 | 细度 | GB/T 1724—1979 GB/T 1724—2019 |
| 3 | 耐冲击性(冲击强度) | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 4 | 光泽 | GB/T 9754—2007 |
| 5 | 柔韧性 | GB/T 1731—1993 GB/T 1731—2020 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 6742—2007 |
| 7 | 附着力（划格试验） | GB/T 9286—1998 GB/T 9286—2021 GB/T 5210-2006 |
| 8 | 硬度 | GB/T 6739—2006 GB/T 6739—2022 GB/T 1730—2007 |
| 9 | 耐水性 | GB/T 1733—1993 GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.1—2021 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9274—1988 GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.1—2021 |
| 11 | 耐盐水性 | GB/T 9274—1988 |
| 12 | 耐酸性 | GB/T 9274—1988 |
| 13 | 耐汽油性 | GB/T 9274—1988 |
| 14 | 不挥发物含量(固体含量) | GB/T 1725—2007 |
| 15 | 耐干热 | GB/T 4893.3—2005 GB/T 4893.3—2020 |
| 16 | 耐醇性 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.3—2020 |
| 17 | 耐磨性 | GB/T 1768—2006 |
| 19 | 闪点 | GB/T 5208—2008 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.3 酚醛漆

表4酚醛漆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T1728—1979 GB/T 1728—2020 |
| 2 | 细度 | GB/T 1724—1979 GB/T 1724—2019 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 4 | 附着力 | GB/T 1720—1979 GB/T 1720—2020 |
| 5 | 硬度 | GB/T 1730—2007 |
| 6 | 耐盐水性 | GB/T 9274—1988 |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 1726—1979 GB/T 23981.2—2023 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.4 环氧漆

表5环氧漆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T1728—1979 GB/T 1728—2020 |
| 2 | 细度 | GB/T1724—2019 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 4 | 柔韧性 | GB/T 1731—1993 GB/T 1731—2020 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 6742—2007 |
| 6 | 划格试验 | GB/T 9286—1998 GB/T 9286—2021 |
| 7 | 耐盐水性 | GB/T 9274—1988 |
| 8 | 耐水性 | GB/T 9274—1988 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 9274—1988 |
| 10 | 耐酸性 | GB/T 9274—1988 |
| 11 | 耐挥发油性 | GB/T 9274—1988 |
| 12 | 不挥发物含量(固体含量、不挥发分) | GB/T 1725—2007 |
| 13 | 耐湿热性 | GB/T 1740—2007 |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| 14 | 耐盐雾性 | GB/T 1771—2007 |
| 15 | 硬度 | GB/T 6739—2006 GB/T 6739—2022 |
| 16 | 附着力 | GB/T 5210—2006 GB/T 23981.2—2023 |
| 17 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 3668—2020附录B |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.5硝基漆

表6硝基漆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T1728—1979 GB/T 1728—2020 |
| 2 | 细度 | GB/T1724—2019 |
| 3 | 附着力 | GB/T 1720—1979 GB/T 9286—2021 |
| 4 | 划格试验 | GB/T 9286—1998 GB/T 9286—2021 |
| 5 | 光泽 | GB/T 9754—2007 |
| 6 | 回粘性 | GB/T 1762—1980 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 1735-2009 |
| 8 | 耐水性 | GB/T 9274—1988 GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.1—2021 |
| 9 | 耐挥发性溶剂 | GB/T 9274—1988 |
| 10 | 不挥发物含量(固体含量) | GB/T 1725—2007 |
| 11 | 耐干热性 | GB/T 4893.3—2005 GB/T 4893.3—2020 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 4893.1—2021 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.6有机硅漆

表7有机硅漆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T1728—1979 GB/T 1728—2020 |
| 2 | 柔韧性 | GB/T 1731—1993 GB/T 1731—2020 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 4 | 附着力 | GB/T 1720—1979 GB/T 9286—2021 |
| 5 | 耐水性 | GB/T 1733—1993 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 1735—2009 GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 7 | 固体含量(不挥发物含量) | GB/T 1725—2007 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.7稀释剂

表8稀释剂

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3378—2022 |
| 2 | 溶解性 | HG/T 3378—2022 |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990—2009 |
| 4 | 氯代烃总和含量 | GB/T 23992—2009 |
| 5 | 甲醇含量 | GB/T 23986—2009 |

2.8水性工业涂料

表9水性工业涂料

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细度 | GB/T 1724—1979 GB/T 1724—2019 |
| 2 | 不挥发物含量 | GB/T 1725—2007 |
| 3 | 贮存稳定性 | HG/T 4761—2014 5.4.5 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 1728—1979 |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| 5 | 铅笔硬度 | GB/T 6739—2006 GB/T 6739—2022 |
| 6 | 划格试验 | GB/T 9286—1998 GB/T 9286—2021 |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 6742—2007 |
| 8 | 柔韧性 | GB T 1731—-1993 GB/T 1731—2020 |
| 9 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 10 | 光泽 | GB/T 9754—2007 |
| 11 | 耐干热性 | GB/T 4893.3—2005 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 1733—1993 |
| 13 | 耐酸性 | GB/T 9274—1988 |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 9274—1988 GB/T 9265—2009 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

2.9合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

表10 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工性 | JG/T 24—2018 |
| 2 | 干燥时间（表干） | GB/T 1728—1979 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24—2018 |
| 4 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9268—2008 |
| 5 | 热贮存稳定性（15d） | JG/T 24—2018 |
| 6 | 吸水量（2h） | JG/T 157—2009 |

2.10丙烯酸树脂涂料

表11丙烯酸树脂涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | GB/T 1728—1979 |
| 2 | 耐冲击性 | GB/T 1732—1993 GB/T 1732—2020 |
| 3 | 光泽（60°） | GB/T 9754—2007 |
| 4 | 弯曲试验 | GB/T 6742—2007 |
| 5 | 划格试验 | GB/T 9286—1998 |
| 6 | 铅笔硬度 | GB/T 6739—2006 GB/T 6739—2022 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733—1993 |
| 8 | 耐盐水性（3%NaCl溶液） | GB/T 9274—1988 |
| 10 | 不挥发物含量 | GB/T 1725—2007 |

注：具体检验项目按照相应产品的标准及种类、等级等内容确定；未列出的其他类别的油漆涂料检验项目按相应的国家产品标准检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定原则

3.1 依据标准

GB/T 25249—2010 氨基醇酸树脂涂料

GB/T 25251—2010 醇酸树脂涂料

GB/T 25252—2010 酚醛树脂防锈涂料

GB/T 27806—2011 环氧沥青防腐涂料

HG/T 2240—2012 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

HG/T 2454-2014  溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

HG/T 3362-2003  铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分）

HG/T 3378—2022  涂料用稀释剂

HG/T 3668—2020  富锌底漆

HG/T 3792—2014  交联型氟树脂涂料

HG/T 4343-2024  水性多彩建筑涂料

HG/T 4566—2013  环氧树脂底漆

HG/T 4758—2014 水性丙烯酸树脂涂料

HG/T 4761—2014 水性聚氨酯涂料

JG/T 24—2018   合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 224—2007  建筑用钢结构防腐涂料

JT/T 722—2023  公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

未列出的的油漆涂料产品执行相应的国家产品标准

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监督管理局关于发布贵州省2025年版安抚奶嘴等186种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《贵州省油漆、涂料产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。